## Slide 1
図1 携帯型カフェイン吸着サシェの外観図および断面図
(A) 外観図
(B) 断面図
4
← 1（サシェ）
2（包材）→
3（吸着材粒子
粒径0.05〜1.0mm）
2（包材の孔
孔径1〜50μm）

## Slide 2
図2 モンモリロナイト層間の選択的吸着機構（選択図）
シリケート層
シリケート層
シリケート層
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
カフェイン（MW194）
→層間に吸着
ポリフェノール
（MW290〜869）
→立体排除

## Slide 3
図3 各種飲料における除去率・保持率（実施例6）
Chart: 
| 緑茶 | 紅茶 | 烏龍茶 | コーヒー | エスプレッソ | エナジードリンク
カフェイン除去率 | 93 | 90 | 92 | 88 | 85 | 72
ポリフェノール保持率 | 96 | 93 | 95 | 92 | 90 | 0

## Slide 4
図4 粒径とカフェイン吸着効率の関係（実施例4）
Chart: 
| 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0
3分後カフェイン除去率(%) | 75 | 89 | 91 | 85 | 68 | 42
横軸: MMT粒径 (mm) ／ 最適範囲 0.1〜0.5mm

## Slide 5
図5 接触時間と除去率・Fe溶出量の関係（実施例5）
Chart: 
| 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60
カフェイン除去率(%) | 62 | 88 | 93 | 96 | 97 | 97 | 98
Fe溶出量(mg/L)×100 | 0.5 | 2 | 5 | 12 | 28 | 45 | 120
横軸: 接触時間 (分)。Fe溶出量は視認性のため×100表示（飲料水基準0.3mg/L=30）。

## Slide 6
図6 吸着材の選択性比較
Chart: 
| 93 | 89 | 28 | 78
吸着材 | 96 | 31 | 94 | 62
横軸: カフェイン除去率(%)、縦軸: カテキン保持率(%)。本発明(93,96)／活性炭(89,31)／ゼオライト(28,94)／架橋ポリマー(78,62)。

## Slide 7
図7 平型サシェとテトラ型サシェのティーカップ内での収まり比較（実施例7）
(A) 平型（比較）
(B) テトラ型（本発明）
1（60×80mm）
はみ出す
7（内径75mm）
1'（底面35mm角）
カップ内に収まる
7（内径75mm）